부산광역시 중구 보수동1가 146-18번지 보수공영주차장

<목  차>

Ⅰ. 석면조사 결과서

Ⅱ. 조사 개요

1. 조사 목적

2. 석면조사 기준

3. 조사범위

Ⅲ. 석면 조사방법 및 분석방법

Ⅳ. 석면건축물의 위해성 평가 방법

Ⅴ. 건물 위치 및 외관사진

Ⅵ. 석면조사 및 분석결과

1. 석면조사표

2. 석면조사 사진철 및 분석결과

3. 균질부분 요약표

4. 석면지도

5. 각 항목별 위해성 평가 점수

Ⅶ. 결  론 - 석면 함유물질 총면적 집계표

Ⅷ. 고형시료 중 석면 분석 결과보고서

Ⅸ. 석면조사기관 지정서 / 정도관리평가서

Ⅰ. 석면조사 결과서

1. 조사대상,  범위 및 일시

소 재 지	부산광역시 중구 보수동1가 146-18번지 보수공영주차장
조사대상	보수공영주차장 1~3층
조사목적	□ 건축물 철거 □ 개,보수(리모델링) ■ 건축물 유지관리
조사일시	2013년 01월 14일
조사건축물 연면적	1,735.53㎡	석면 함유자재 면적	텍스 (벌레무늬)	4.48㎡
► 건축물 세부설명은 해당 석면 조사 및 분석결과 참조

2. 조사자(분석자)

소 속	(주)반도보건환경기술원 (고용노동부 지정 석면조사기관)				연락처	Tel : 051-506-8800 Fax : 051-506-8873
주 소	부산시 동래구 사직동 72-2번지 2층
석 면 조사자	성명	자격증 종목 및 등급	자격번호	석면조사자 교육수료증 번호			교육기관
	엄경섭	시행규칙 제80조의2	별표10의3 나항	2010-31-11			(사)대한석면관리협회
	차명재	시행규칙 제80조의2	별표10의3 나항	2012-48-5			(사)대한석면관리협회
석면 분석자	강민선	산업위생관리기사	05202031785T

3. 석면조사 결과 : 붙임

산업안전보건법 제 38조 제2항의 규정에 의거하여 조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2013년 02월 08일

의뢰자(처) :  부산광역시 중구청   귀하

(주)반도보건환경기술원 대표이사

Ⅱ. 조사개요

1. 조사목적

: ‘석면안전관리법 제21조에 근거하여 대통령령으로 정하는 건축물의 소유자 [유치원,

학교의 경우에는 학교 등의 건축물을 관리하는 자]는 「건축법」 제22조제2항에 따른

사용승인서를 받은 날부터 1년 이내에 석면조사를 하도록 한 후 그 결과를  기록 ·

보존하도록 규정하고 있는 바, 이에 대한 규정을 순응하기 위함이다.

2. 석면조사대상 (석면안전관리법 시행령 제 29조)

① 연면적이 500제곱미터 이상인 다음 각 목의 건축물

가. 국회, 법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회, 중앙행정기관(대통령 소속 기관과

국무총리 소속 기관을 포함한다) 및 그 소속 기관과 지방자치단체가 소유 및

사용하는 건축물

나. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관이 소유 및 사용하는 건축물

다. 특별법에 따라 설립된 특수법인이 소유 및 사용하는 건축물

라. 「지방공기업법」 제49조 및 제76조에 따른 지방공사 및 지방공단이 소유 및

사용하는 건축물

② 「유아교육법」 제7조에 따른 유치원, 「초·중등교육법」 제2조 또는 「고등교육법」

제2조에 따른 학교

③ 「다중이용시설 등의 실내공기질 관리법」 제3조에 따른 다중이용시설

④ 제1호부터 제3호까지의 시설에 속하지 않는 건축물로서 「건축법」 제2조제2항에

따른 다음 각 목의 시설

가. 문화 및 집회시설로서 연면적이 500제곱미터 이상인 건축물

나. 의료시설로서 연면적이 500제곱미터 이상인 건축물

다. 노인 및 어린이 시설로서 연면적이 500제곱미터 이상인 건축물. 다만,

「영유아보육법」 제2조제3호에 따른 어린이집은 연면적이 430제곱미터 이상인 경우.

3. 석면조사생략대상 (석면안전관리법 시행령 제 30조, 제31조)

① 제30조(친환경건축물의 건축물석면조사 생략) 법 제21조제1항제1호에서 "대통령령으로

정하는 바에 따라 석면건축자재가 사용되지 아니한 것으로 확인된 건축물"이란

「건축법」 제65조제4항에 따라 인증기관의 장이 석면건축자재를 사용하지 아니한

것으로 확인한 건축물을 말한다.

② 제31조(무석면 건축물의 건축물석면조사 생략) 법 제21조제1항제3호에서 "건축물 또는

건축물에 사용된 자재에 석면을 함유하고 있지 않음이 명백한 경우 등 대통령령으로

정하는 사유에 해당하는 건축물"이란 다음 각 호의 하나에 해당하는 건축물을 말한다.

가. 관할 특별자치도지사·시장·군수·구청장(유치원, 학교의 경우에는 교육감 또는

교육장)이 법 제21조제1항에 따른 건축물의 소유자로부터 건축물 또는 건축물에

사용된 자재에 석면이 함유되어 있지 않음을 증명하는 서류를 제출받아 해당

건축물이 석면을 함유하고 있지 않음이 명백한 것으로 인정한 건축물

나. 2009년 1월 1일 이후에 「건축법」 제21조에 따른 착공신고를 하여

「산업안전보건법」이 적용된 건축물

4. 석면건축물의 기준

① 석면건축자재가 사용된 면적의 합이 50제곱미터 이상인 건축물

② 환경부령으로 정하는 석면건축자재를 사용한 건축물

5. 조사범위

① 해체·제거하려는 건축물의 석면함유 의심물질에 대한 전체조사

② 설계도서, 도면, 자재이력 등을 통한 석면 함유 여부 판정

③ 슬레이트, 텍스타일, 단열재 등 동일물질 구역을 육안으로 확인하여 조사

④ 석면함유 여부가 명확하지 않은 균질부분에 대해서는 고형시료 채취 / 분석

Ⅲ. 석면 조사방법 및 분석방법

1. 석면 조사 방법

석면조사는 고용노동부고시 제2012-9호의 「석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시」에

준해 실시하였다.

(1) 조사방법(고용노동부고시 제2012-9호 제4조)

① 고형시료 채취 전에 육안검사와 공간의 기능, 설계도서, 사용자재의 외관과 사용위치 등을

조사하고 각각의 균질구분으로 구분하였다.

② 설계도서, 자재이력, 물질의 외관 및 질감 등을 통해 석면함유 여부가 명백하지 않은 균질부분에 대해서는 석면함유 여부 판정을 위해 고형시료를 채취하였다.

(2) 시료채취 수 및 분석(고용노동부고시 제2012-9호 제5조)

<균질부분의 종류 및 규모별 최소 시료채취 수>

종 류	균질부분의 크기	최소 시료채취 수
분무재 또는 내화피복재	100㎡ 미만	3
	100㎡ 이상, 500㎡ 미만	5
	500㎡ 이상	7
보온재	2m 미만 또는 1㎡ 미만	1
	2m 이상 또는 1㎡ 이상	3
그 밖의 물질	-	1

(3) 판정(고용노동부고시 제2012-9호 제6조)

균질부분에서 2개 이상의 고형시료를 채취·분석한 경우 석면함유율이 가장 높은 결과를

기준으로 해당 균질부분의 석면함유 여부를 판정해야 한다.

(4) 석면함유물질의 성상 구분(고용노동부고시 제2012-9호 제7조)

: 판정결과 석면의 함유율이 1%를 초과한 균질부분의 성상은 다음 중의 어느 하나로 구분하고 각각의 길이, 면적 또는 부피를 평가해야 한다.

① 분무재(뿜칠재)  ② 내화피복재  ③ 천장재  ④ 지붕재  ⑤ 벽재(벽체의 마감재)

⑥ 바닥재     ⑦ 파이프보온재   ⑧ 단열재   ⑨ 개스킷(Gasket)

⑩ 그 밖의 물질 또는 자재(자재의 성상 또는 쉽게 알 수 있는 명칭을 구분하여 제시)

2. 석면 분석 방법

채취된 시료는 노동부고시 제2012-9호의 「석면조사 및 안전성 평가 등에 관한 고시」 및 미국 (EPA : Environm-ental Protection Agency), 미국산업위생학회(NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health)에 제시된 방법에 따라 편광현미경(PLM: Polarized Ligth Microscopy)과 입체현미경(SM: Stereo Microscopy)를 이용하여 실시하였다.

채취된 석면함유의심물질(PACM)의 분석결과 1% 이상의 석면이 함유된 물질은 석면함유물질 (ACM: Asbestos Containing Material)로 규정하였다.

3. 석면조사자의 자격(산업안전보건법 시행규칙 별표10의3, 고용노동부고시 제2012-9호 제4조)

(1) 산업위생관리기사 또는 대기환경기사 이상인 사람

(2) 대기환경산업기사로 해당 분야에서 2년이상 실무에 종사한 사람

(3) 공업계 고등학교 또는 이와 같은 수준 이상의 학교를 졸업했거나 산업보건(위생),

환경보건(위생) 분야에서 2년이상 실무에 종사한 사람

⇒ 위의 인력 중 노동부장관이 정하여 고시하는 교육을 이수한 사람

Ⅳ. 석면건축물의 위해성 평가 방법

제1장 위해성 평가 점수

1. 석면건축자재의 위해성은 개별 석면건축자재별로 4개 항목으로 구분하여 평가하며, 항목별

점수의 합계가 해당 석면건축자재의 평가점수가 된다.

가. 물리적 평가

나. 진동, 기류, 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가

다. 건축물 유지 보수 활동에 기인한 손상 가능성 평가

라. 인체 노출 가능성 평가

2. 물리적 평가

현재 상태에서 석면의 비산정도를 예상하는 물리적 평가는 4 가지 항목(비산성, 손상 상태, 석면 함유량 및 석면건축자재의 양)으로 세분하여 평가

가. 비산성

항목	판단 기준	점수
없음	손힘에 의해 전혀 부스러지지 않는다 (예 : 바닥타일, 접착제, 아스팔트 함유 지붕재)	0
낮음	손힘에 의해 어렵게 부스러진다(예 : 천장재, 벽재, 지붕재)	1
중간	손힘에 의해 쉽게 떨어지거나 부스러진다(예 : 보온재, 단열재)	2
높음	손힘에 의해 쉽게 가루가 된다(예 : 분무재, 부식된 지붕재)	3

나. 손상 상태

항 목	판단 기준	점수
손상 없음	시각적으로 전혀 손상이 없는 상태	0
작은 손상	표면에 미미한 손상이 있거나 모서리에 약간의 균열이 있는 경우	1
부분 손상	손상부위의 면적이 전체적으로 10% 이하로 고르게 분포하거나, 25% 이하로 부분적으로 분포하는 경우	2
심한 손상	손상 부위가 전체 면적의 10% 이상 고르게 분포하거나 25% 이상 부분적으로 분포하는 경우	3

다. 석면 함유량

항 목	판단 기준	점수
20% 미만	건축자재의 석면함유율이 20% 미만인 경우	1
20% 이상 40% 미만	건축자재의 석면함유율이 20% 이상, 40% 미만인 경우	2
40% 이상	건축자재의 석면함유율이 40% 이상인 경우	3

3. 진동, 기류 및 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가

건축물 또는 설비의 설치 위치 및 진동, 기류, 누수 등의 환경적인 영향으로 인하여 현 상태의 석면건축자재는 추가적인 손상을 입을 잠재성을 가지고 있음. 진동, 기류, 누수를 석면건축자재의 상태에 영향을 줄 수 있는 환경적인 요인으로 규정하고 개별 대상에 대한 평가를 수행

가. 진동에 의한 손상 가능성

항 목	판단 기준	점수
없음	아래의 상황이 없는 경우	0
중간	큰 모터나 엔진이 있지만 거슬리는 소음이나 진동이 없는 경우 또는 간헐적으로 큰 소음이 발생하는 경우(예 : 공조 덕트 등에 진동이 있지만 해당 구역에 팬이 없는 경우 또는 음악실)	1
높음	큰 모터나 엔진이 있으며 방해적인 소음 또는 쉽게 진동을 느낄 수 있는 경우(예 : 공조실, 기계실 등)	2

나. 기류에 의한 손상 가능성

항 목	판단 기준(예)	점수
없음	아래의 상황이 없는 경우	0
중간	약한 공기 흐름을 감지할 수 있는 경우(환기구 등)	1
높음	빠른 공기 흐름을 감지할 수 있는 경우(엘리베이터 통로, 환기 및 급기 팬이 설치된 지역)	2

다. 누수에 의한 손상 가능성

항 목	판단 기준(예)	점수
없음	아래의 상황이 없는 경우	0
중간	누수에 의한 손상은 없지만 파이프 또는 배관이 해당 건축자재 상부에 설치된 경우	1
높음	누수에 의한 석면 함유 건축자재의 손상이 명확한 경우	2

4. 건축물 유지 보수에 따른 손상 가능성 평가

유지 보수 작업으로 인한 석면 입자의 공기 중 비산을 평가

가. 유지 보수 형태

항 목	판단 기준(예)	점수
없음	유지·보수시 석면건축자재를 접촉하지 않는 경우	0
낮은 교란	직접적으로 석면건축자재를 접촉하지 않지만 교란을 시킬 가능성이 있는 경우 (예 : 석면 천장재에 설치된 전구를 교체하는 행위)	1
보통 교란	유지·보수를 위해 직접적으로 교란하는 경우(예 : 천장 위에 설치된 밸브 등을 점검하기 위해 석면 천장재 한두 장 정도를 들추는 행위)	2
높은 교란	유지·보수를 위해 석면건축자재를 반드시 제거해야 하는 경우(예 : 밸브 또는 전선 설치를 위해 석면 천장재 한두장 정도를 제거하는 행위)	3

나. 유지 보수 빈도

항 목	판단 기준	점수
없음	거의 없음	0
낮음	1년에 1번 미만	1
보통	한달에 한번 미만	2
높음	한달에 한번 이상	3

5. 인체 노출 가능성 평가

인체 노출 가능성 평가의 세부항목에는 거주자 수, 구역 사용 빈도, 평균 사용 시간의 세부항목을 두어 평가

가. 상주 인원 또는 거주자 수

항 목	판단 기준	점수
없음	거의 없음	0
보통	10 인 미만	1
높음	10 인 이상	2

나. 구역의 사용 빈도

항 목	판단 기준	점수
없음	부정기적	0
보통	매주 사용	1
높음	매일 사용	2

다. 구역의 1일 평균 사용 시간

항 목	판단 기준	점수
없음	1시간 이내	0
보통	1시간 이상 4시간 이내	1
높음	4시간 이상	2

제2장 위해성 등급

위해성등급	평가점수
높음	20 이상
중간	12 ∼ 19
낮음	11 이하

Ⅳ. 건물 위치 및 외관사진

‣ 건 물 주 소 : 부산광역시 중구 보수동1가 146-18번지 보수공영주차장
‣ 조 사 일 : 2013년 01월 14일
< 현장사진 >		< 현장사진 >

Ⅴ. 석면 조사 및 분석결과

1. 석면조사표

위 치		건축자재 설명	사진번호	비고
- 1층 주차장	바닥	콘크리트	# 사진 1~2
	벽체	샌드위치판넬	# 사진 3
	천장	철판 + H-beam 구조물	# 사진 4
	기둥	H-beam 구조물	# 사진 5
- 2층 주차장	바닥	콘크리트	# 사진 6
	벽체	샌드위치판넬	-
	천장	철판 + H-beam 구조물	# 사진 7
	기둥	H-beam 구조물	# 사진 8
- 3층 주차장	바닥	콘크리트	# 사진 9
	벽체	샌드위치판넬	# 사진 10
	천장	철판 + H-beam 구조물	# 사진 11
	기둥	H-beam 구조물	# 사진 12
- 3층 사무실	바닥	콘크리트 + 바닥타일 (회색)	# 사진 13~14
	벽체	샌드위치판넬	# 사진 15
	천장	샌드위치판넬	# 사진 16
- 3층 화장실	바닥	콘크리트 + 자기질타일	# 사진 17
	벽체	자기질타일	# 사진 18
	천장	샌드위치판넬 + 텍스 (벌레무늬)	# 사진 19~20
	칸막이	큐비클 (MDF)	# 사진 21

위 치		건축자재 설명	사진번호	비고
- 옥상	바닥	콘크리트 + 고무	# 사진 22
	정자, 파고라	목재	# 사진 24~26
	정자 지붕	아스팔트 싱글 (붉은색)	# 사진 27~28

2. 석면조사 사진철 및 분석결과

사진번호	#-1	#-2	#-3	#-4
사진
위치	1층 주차장 바닥	1층 주차장 바닥	1층 주차장 벽체	1층 주차장 천장
건축자재 설명	콘크리트	콘크리트	샌드위치판넬	철판 + H-beam 구조물
석면함유 의심물질	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님
석면 분석결과	-	-	-	-
사진번호	#-5	#-6	#-7	#-8
사진
위치	1층 주차장 기둥	2층 주차장 바닥	2층 주차장 천장	2층 주차장 기둥
건축자재 설명	H-beam 구조물	콘크리트	철판 + H-beam 구조물	H-beam 구조물
석면함유 의심물질	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님
석면 분석결과	-	-	-	-

사진번호	#-9	#-10	#-11	#-12
사진
위치	3층 주차장 바닥	3층 주차장 벽체	3층 주차장 천장	3층 주차장 기둥
건축자재 설명	‘콘크리트	샌드위치판넬	철판 + H-beam 구조물	H-beam 구조물
석면함유 의심물질	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님
석면 분석결과	-	-	-	-
사진번호	#-13	#-14	#-15	#-16
사진
위치	3층 사무실 바닥	3층 사무실 바닥	3층 사무실 벽체	3층 사무실 천장
건축자재 설명	콘크리트 + 바닥타일 (회색)	콘크리트 + 바닥타일 (회색)	샌드위치판넬	샌드위치판넬
석면함유 의심물질	바닥타일 (회색)	바닥타일 (회색)	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님
석면 분석결과	석면불검출	석면불검출	-	-

사진번호	#-17	#-18	#-19	#-20
사진
위치	3층 화장실 바닥	3층 화장실 벽체	3층 화장실 천장	3층 화장실 천장
건축자재 설명	콘크리트 + 자기질타일	자기질타일	샌드위치판넬 + 텍스 (벌레무늬)	샌드위치판넬 + 텍스 (벌레무늬)
석면함유 의심물질	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님	텍스 (벌레무늬)	텍스 (벌레무늬)
석면 분석결과	-	-	백석면 1% 초과검출	백석면 1% 초과검출
사진번호	#-21	#-22	#-23	#-24
사진
위치	3층 화장실 칸막이	옥상 바닥	옥상 바닥	파고라
건축자재 설명	큐비클 (MDF)	콘크리트 + 고무	콘크리트 + 고무	목재
석면함유 의심물질	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님
석면 분석결과	-	-	-	-

사진번호	#-25	#-26	#-27	#-28
사진
위치	정자	정자	정자 지붕	정자 지붕
건축자재 설명	목재	목재	아스팔트 싱글 (붉은색)	아스팔트 싱글 (붉은색)
석면함유 의심물질	석면함유 의심물질이 아님	석면함유 의심물질이 아님	아스팔트 싱글 (붉은색)	아스팔트 싱글 (붉은색)
석면 분석결과	-	-	석면불검출	석면불검출
사진번호
사진
위치
건축자재 설명
석면함유 의심물질
석면 분석결과

3. 균질부분(Homogeneous Area) 요약표

HA #	위 치	시료설명	석면형태 (S / TSI / M)	시료 개수	시료 번호	비산성 (F / NF)	현재상태 (SD / D / G)	손상 가능성(H/M/L)			비고
								접근성	진동	공기
01	- 3층 화장실 천장	텍스 (벌레무늬)	M	1	No.1	NF	G	M	M	L
02	- 3층 사무실 바닥	바닥타일 (회색)	M	1	No.2	NF	G	M	L	L
03	- 옥상 정자 지붕	아스팔트 싱글 (붉은색)	M	1	No.3	NF	G	M	L	L

* 비산성(F/N) – F : Friable(무른석면),  NF : Non-Friable(단단한석면)  * 현재상태 (SD/D/G) - SD : 심한손상, D : 일반손상, G : 상태양호

* 석면형태(S/TSI/M) - S : 표면물질, TSI : 보온재, M : 기타석면        *손상가능성(H/M/L) – H : High, M : Medium, L : Low

4.석면지도

시료 번호	시료 채취 위치	건축자재	동일물질 구역	길이(m) 면적(㎡) 부피(㎥)	석면 종류	석면 함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성등급	관리방안
-	-	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음

일러두기
지붕재	천장재
바닥재	칸막이
벽재	분무재(뿜칠재)
배관재(보온)	배관재(연결)
내화피복재	기타물질
비석면
건축자재 인식표
석면검출		석면불검출
지도개요
⦁석면조사 및 분석기관
㈜반도보건환경기술원
⦁건축물명
보수공영주차장
⦁건축물소재지
부산광역시 중구 보수동1가 146-18번지 보수공영주차장
⦁도면번호		1
⦁조사일		2013.01.14

시료 번호	시료 채취 위치	건축자재	동일물질 구역	길이(m) 면적(㎡) 부피(㎥)	석면 종류	석면 함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성등급	관리방안
-	-	-	-	-	-	-	-	-	특이사항 없음

일러두기
지붕재	천장재
바닥재	칸막이
벽재	분무재(뿜칠재)
배관재(보온)	배관재(연결)
내화피복재	기타물질
비석면
건축자재 인식표
석면검출		석면불검출
지도개요
⦁석면조사 및 분석기관
㈜반도보건환경기술원
⦁건축물명
보수공영주차장
⦁건축물소재지
부산광역시 중구 보수동1가 146-18번지
⦁도면번호		2
⦁조사일		2013.01.14

시료 번호	시료 채취 위치	건축자재	동일물질 구역	길이(m) 면적(㎡) 부피(㎥)	석면 종류	석면 함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성등급	관리방안
No.1	천장	텍스	화장실	4.48㎡	백석면	7~8	7	낮음	별첨
No.2	천장	바닥타일	사무실	-	-	-	-	-

일러두기
지붕재	천장재
바닥재	칸막이
벽재	분무재(뿜칠재)
배관재(보온)	배관재(연결)
내화피복재	기타물질
비석면
건축자재 인식표
석면검출		석면불검출
지도개요
⦁석면조사 및 분석기관
㈜반도보건환경기술원
⦁건축물명
보수공영주차장
⦁건축물소재지
부산광역시 중구 보수동1가 146-18번지
⦁도면번호		3
⦁조사일		2013.01.14

시료 번호	시료 채취 위치	건축자재	동일물질 구역	길이(m) 면적(㎡) 부피(㎥)	석면 종류	석면 함유량 (%)	위해성 평가점수	위해성등급	관리방안
No.3	지붕	아스팔트 싱글	정자	-	-	-	-	-	특이사항없음

일러두기
지붕재	천장재
바닥재	칸막이
벽재	분무재(뿜칠재)
배관재(보온)	배관재(연결)
내화피복재	기타물질
비석면
건축자재 인식표
석면검출		석면불검출
지도개요
⦁석면조사 및 분석기관
㈜반도보건환경기술원
⦁건축물명
보수공영주차장
⦁건축물소재지
부산광역시 중구 보수동1가 146-18번지
⦁도면번호		4
⦁조사일		2013.01.14

5. 각 항목별 위해성 평가 점수

건축자재	위치	물리적평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성평가점수	위해성등급
		비산성 (점수)	손상상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)
텍스	<3층> 화장실	1	1	1	0	0	0	2	0	0	2	0	7	낮음
<관리방안> -석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태- 1) 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수 2) 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리 3) 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수 4) 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함 5) 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사 시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

Ⅶ.결론 - 석면 함유물질 총면적 집계

구 분	장 소	성 상	석면 함유물질자재	면적 (㎡)	비고
1	<3층> - 화장실 천장 : 1.6m x 2.8m = 4.48㎡	천장재	텍스 (벌레무늬)	4.48㎡
2	<3층> - 사무실 바닥	바닥재	바닥타일 (회색)	-
3	<옥상> - 정자 지붕	지붕재	아스팔트 싱글 (붉은색)	-
합계	석면 함유자재 Total 면적			4.48㎡	-
- 산출된 석면 함유자재 면적은 조사시 실측에 의해서 확인된 물량으로 측정자에 따라 약간의 오차는 발생할 수 있음. - 조명(매립식), 냉난방기 및 기둥부분도 석면 함유자재 면적에 포함. - 건축자재를 확인할 수 없는 부분 (예 : 재시공 등) 및 건축구조상 확인이 불가한 일부 배관으로 인해 석면함유면적이 차이날 수 있음.

Ⅷ. 고형시료 중 석면 분석 결과보고서

분석 보고서 일련번호 : BULK - 130117-3		의뢰기관(부서) : 부산광역시 중구청	의뢰인 : -
접수일 : 2013. 01. 14	분석일 : 2013. 01. 16	채취장소 : 부산광역시 중구 보수동1가 146-18번지 보수공영주차장

적용분석법	편광현미경법을 이용한 시료 내 정성 및 정량 분석 Polarized Light Microscopy(PLM) Performed by NIOSH Method 9002, Issue 2
	『석면조사 및 정도관리 규정 제 4조 2항 노동부고시 제2009-32호(2009.8.7)』
시료번호	채취위치	외관	석면	기타물질	분석결과
					석면 검출여부	석면 함유율(%)
No.1	3층 화장실 천장	벌레무늬 텍스, 흰색, 비섬유상	백석면	기타섬유, 비섬유	검출	7~8
No.2	3층 사무실 바닥	회색 바닥타일, 비섬유상	-	기타섬유, 비섬유	불검출	-
No.3	옥상 정자 지붕	붉은색 아스팔트 싱글, 비섬유상	-	기타섬유, 비섬유	불검출	-
분석자 : 강 민 선 ()

상기와 같이 귀 기관(부서)에서 의뢰한 고형시료에 대한 분석결과를 통보합니다.

2013년 01월 17일

(주) 반 도 보 건 환 경 기 술 원

● 석면 정량한계: 1%

● 편광현미경(PLM) 은 석면이 함유되어 있는 시료 중 아주 적은량의 석면을 발견하지 못할 수 있다고 알려져 있으므로 (주)반도보건환경기술원에서는 1% 미만으로 보고된 시료     의 경우 투과전자현미경(TEM)을 권장하고 있음

Ⅸ. 석면조사기관 지정서 / 정도관리평가서